主  要  钛  及  钛  合  金  加  工  材  料  性  能

| 钛 材 牌 号 | 钛及钛合金板材GB/T3621-2007 |  |  |  |  | 钛及钛合金棒材GB/T 2965-2007（注：现有标准之外增补的性能指标解释权归华西钛业公司） |  |  |  |  |  | 钛及钛合金无缝管GB/T 3624-2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试 状态 | 温室力学性能不小于 |  |  |  | 温室力学性能不小于(≤64.5cm2≌Φ90mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度 σb (N/mm2) | 规定残余 伸长应力 σ0.2 (N/mm2) | 伸长率 σ5 ( % ) |  | 抗拉强度 σb (N/mm2) | 屈服强度 σ0.2 (N/mm2) | 伸长率 σ5 ( % ) | 断面收缩率 ψ ( % ) | 冲击值 ακ (J/cm2) | 布氏硬度 HB(d) ( mm ) | 抗拉强度 σb (N/mm2) |  | 规定残余 伸长应力 σ0.2 (N/mm2) |  | 伸长率 φ ( % ) |  |
| TA1 | M | 240 | 140～310 |  | 30 | 240 | 140 | 24 | 30 |  |  | 240 |  | 140 ～310 |  | 24 |  |
| TA2 | M | 400 | 275～450 |  | 25 | 400 | 275 | 20 | 30 |  |  | 400 |  | 275 ～450 |  | 20 |  |
| TA3 | M | 500 | 380～550 |  | 20 | 500 | 380 | 18 | 30 |  |  | 500 |  | 380 ～550 |  | 18 |  |
| TA5 | M | 685 | 585 |  | ≥20～12 | 685 | 585 | 15 | 40 | 58.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TA7 | M | 735～930 | 685 |  | ≥20～12 | 785 | 680 | 10 | 25 | 29.4 | 3.4～3.9 |  |  |  |  |  |  |
| TA9 | M | 400 | 275～450 |  | 20 | 370 | 250 | 20 | 25 |  |  | 400 |  | 275 ～450 |  | 20 |  |
| TA10 | M | 485/345 | 345/275 |  | 18/25 | 485 | 345 | 18 | 25 |  |  | 460 |  | 300 |  | 18 |  |
| TA15 | M | 930～1130 | 855 |  | ≥12～8 | 885 | 825 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | M | 590～735 |  |  | 25～20 | 585 | 460 | 15 | 30 | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TC2 | M | 685 |  |  | 25～12 | 685 | 560 | 12 | 30 | 39.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TC4 | M | 895 | 830 |  | ≥12～8 | 895 | 825 | 10 | 25 | 39.2 | ≥3.35 |  |  |  |  |  |  |
| TC4E | M | 860 | 795 |  | 10 | 830 | 760 | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC6 | M |  |  |  |  | 980 | 840 | 10 | 25 | 29.4 | 3.2～3.7 |  |  |  |  |  |
| TC4 | M | 895 | 830 |  | ≥12～8 | 895 | 825 | 10 | 25 | 39.2 | ≥3.35 |  |  |  |  |  |
| TC6 | M |  |  |  |  | 980 | 840 | 10 | 25 | 29.4 | 3.2～3.7 |  |  |  |  |  |
| TC11 | STA | 1030 | 900 |  | 10 | 1030 | 900 | 10 | 30 | 29.4 | 3.2～3.7 |  |  |  |  |  |
| TC17 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC18 | STA | 1080～1230 | 1010 |  | ≥8～7 | 1080～1230 | 1010 | ≥8～7 | 16 | 25 | 3.1～3.6 |  |  |  |  |  |
| TC21 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |